2025年三门峡市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

非成束阻燃额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品10米，其中5米作为检验样品，5米作为备用样品。

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品10米，其中5米作为检验样品，5米作为备用样品。

成束阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（非成束阻燃产品总长度+4X)米，其中（非成束阻燃检验样品长度+1.5X)米作为检验样品，（非成束阻燃备用样品长度+2.5X)米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)]  取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)]   取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位为毫米(mm):S为所有金属材料的截面积，单位为平方毫米(mm2)。

(注：以上所有样品数量均为最低值。)

抽样时，若阻燃型电线电缆样品量不能满足成束燃烧试验项目样品数量要求的，按非阻燃型电线电缆产品进行抽样，不进行成束燃烧试验项目的检测。

2 检验依据

表1 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 护套厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘老化后拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 6 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 护套老化后拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 不延燃试验 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 9 | 成束阻燃性能 | GB/T 18380.12-2008 |

表2 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 护套厚度 | GB/T 5013.2-2008 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 5013.2-2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 5013.2-2008 |
| 6 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.2-1997 GB/T 5013.2-2008 |
| 7 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.5-1997 GB/T 2951.21-2008 |
| 8 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.2-1997 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3956-2008 电缆的导体

GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 一般要求

GB/T 5023.2-2008额定电压450_750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第二部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

JB/T 8734.1-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线

JB/T 8734.5-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线

JB/T 8734.6-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆

JB/T 8735.1-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求

JB/T 8735.2-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线

GB/T 5013.1-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5013.2-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法

GB/T 5013.3-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆

GB/T 5013.5-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆

GB/T 5013.6-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆

GB/T 5013.7-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T 5013.8-2013额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第 8部分：特软电线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。